**Tehnični list**

****

**Oznaka** reca R Mop

**Lastnosti**

Tip zrn: Keramika/cirkonijev korund

Granulacija: 40, 60, 80

Nosilec: Posebna elastična umetna masa, primerna za stik z živili

Premer: 115 mm, 125 mm

Atestirano po: SIST EN 13743 - Varnostne zahteve za brusna sredstva na podlagah, obodna hitrost: 80 m/s

**Priporočena uporaba**

Material: Visokolegirano jeklo/kromovo jeklo/krom-nikljevo jeklo

Način uporabe: Ročni stroji

**Prednosti**

* visokotehnološki keramični/cirkonijev brusni disk za visoko zmogljivo brušenje jekel in nerjavnih jekel
* visoka hitrost odstranjevanja materiala na jeklih in nerjavnih jeklih
* nosilec iz posebne elastične umetne mase, primerne za stik z živili
* enostavno rezanje z dušenjem vibracij
* popolna uporaba vseh abrazivnih lamel zaradi hkratne obrabe nosilca